Designbelag Vinyl Steinoptik, vollflächig verklebt, NK 34, Nutzschicht 0,55 mm

Liefern und verlegen eines Vinyl-Designbelags (LVT) nach EN ISO 10582 in Fliesenform, Steinoptik, Fliesenformat ca. 914 × 914 mm (Richtwert; abweichende Formate gleichwertig zulässig). Oberflächenvergütung aus Polyurethan (PU), CE-gekennzeichnet nach EN 14041.

Technische Daten als Mindestanforderung:
Gesamtdicke: ca. 2,50 mm (Richtwert, EN ISO 24346)
Nutzschicht: ≥ 0,55 mm (EN ISO 24340)
Nutzungsklasse: mindestens 33 (EN ISO 10874)
Brandverhalten: mindestens Bfl-s1 (EN 13501-1)
Rutschhemmung: mindestens R10 (DIN 51130)
Trittschallverbesserung: ≥ 4 dB (ΔLw, EN ISO 717-2)
Stuhlrolleneignung: Typ W (EN ISO 4918)
Fußbodenheizung: geeignet
Resteindrückung: ≤ 0,10 mm (EN ISO 24343-1)

Untergrundvorbereitung und Verlegung nach ÖNORM B 2236 (DE: DIN 18365); vollflächige Verklebung.
Klebstoff, Hersteller/Typ: ……………………………… vom Bieter einzutragen

Leitfabrikat: 'Pro Sharon' oder gleichwertig.
Farbe/Dekor: ……………………………… (nach Bemusterung)

Angebotenes Fabrikat/Typ (vom Bieter einzutragen): ………………………………

Gleichwertigkeit ist gegeben, wenn sämtliche vorstehenden technischen Mindestanforderungen (Abschnitt „Technische Daten als Mindestanforderung“) nachweislich eingehalten oder übertroffen werden; maßgeblich sind die Prüfwerte nach den angeführten Normen. Die Gleichwertigkeit ist vom Bieter nachzuweisen (Prüfzeugnisse/Datenblatt).

Menge: ……………………………… m²
Einheitspreis (EP) netto: ……………………………… €/m²
Gesamtpreis (GP) netto: ……………………………… €

Normenstand: 26.06.2026 · Vorlage unverbindlich; rechtliche und technische Prüfung obliegt dem Planer. Maßgeblich ist das jeweils aktuelle Original-Datenblatt des Herstellers.